(zdroj ČKAIT na www.ckait.cz)

Popis obvyklého postupu sledování trhlin ve zdivu pomocí sádrových indikačních destiček	

C.3.1. Sádrová destička (též nazývaná jako sádrový pásek) se osadí na zdivo zbavené omítky a dobře navlhčené. Je bezpodmínečně nutné, aby došlo k zakotvení destičky do zdiva na obou stranách sledované trhliny. Destička se osadí kolmo na trhlinu tak, aby ji přesahovala po obou stranách o 80 až 100 mm.
Tloušťka destičky je přibližně 10 mm (viz nákres destičky v příloze).
C.3.2. Destička se označí vyrytím data osazení a identifikačního čísla, pod kterým je hodnocena. Toto datum osazení, jakož i číslo destičky se zaznamená jako počáteční zápis v protokolu.
Uprostřed destičky je vhodné vyznačit rysku, která může usnadnit měření a vyhodnocování případných nových pohybů (viz nákres destičky v příloze).
C.3.3. Destičky je nutné kontrolovat v pravidelných intervalech – dvou až tří týdnů. Pokud se objeví v destičce trhlinka, zaznamená se datum do protokolu, a změří se velikost trhliny.
Ve sledování se pokračuje na téže destičce.
C.3.4. V případě, že se zjistí uvolnění destičky od podkladu, nebo je destička poškozena tak, že již není možné další měření velikosti trhliny, musí být v sousedství stejným způsobem vyrobena destička nová.

Nákres sádrové indikační destičky podle popisu v C.3.1. a C.3.2. shora

a – sádrová destička
b – trhlina ve zdivu
c – zdivo zbavené omítky
d – ryska